
podis® CON Flachleitung, 5G6 mm², 0,6/1 kV, schwarz, halogenfrei

System podis® CON - Flachleitung XPE 5G6; 0,6/1kV; Zulassung nach CE, UL 1277 TC-ER 32 A, 600 V; Strombelastbarkeit IEC nach VDE 0298-4 Tabellen 5 und 6; feindrähtig, halogenfrei; für feste Installation; Farbe schwarz; 43x7,8 mm (BxH).

Bemessungsspannung: 0,6/1 kV
Farbe der Leitung: schwarz
Flammwidrigkeit: selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: XPE 5G6 SCHWARZ
Bestellnummer: 00.729.0305.1
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